공 장 심 사 보 고 서 (정기심사) 1. 공장심사 현황
회사(공장)명			(주)도로교통안전						대 표 자		홍길동
소 재 지			서울시 강서구 양천로 14가길 24 (방화동)						전화 번호		02-2663-1961
									팩스 번호		02-2663-1965
									이 메 일		road95@daum.net
표준 번호 (표 준 명)			SPS-F KSPICKTS-001-7188/7189 (도막형 바닥재)						종류, 등급 및 호칭		열경화성수지형 (MMA수지)
사업자 등록번호			214-82-04260				신청 일자		정기		심사 일정		2024.01.25.
심사결과 요약			-
심사 결과		심사사항		평가 항목수 (핵심품질)	배점			확인심사 (핵심품질 항목 수)		평점		총평점			종합판정
		1 표준화일반		10(1)	20			-							☑합 격 □불합격
		2 자재의 관리		5(1)	15			-
		3 공정관리		5(1)	15			-
		4 제품의 품질관리		8(2)	30			-
		5 제조설비의 관리		5(0)	10			-
		6 검사설비의 관리		4(1)	10			-
		계		37(6)	100			-
비고 1 심사사항 및 평가항목에 대하여 해당하는 점수를 부여하여 평가한다. 비고 2 점수 부여 방법은 표준(규정, 문서, 기록, 데이터)의 유무 및 실행(구축) 수준 등 모든 평가 항목별로 100 %(만점), 50 %(배점의 1/2), 0 %(0점)을 기준으로 한다. 비고 3 해당하는 평가항목에 대한 평점이 100 %(만점) 미만인 경우에는 평가자의 의견을 첨부한다. 비고 4 평가항목 중 □표시된 핵심품질은 확인심사 평가항목이다. 비고 5 평점은 각 평가항목의 평가점수를, 총평점은 각 평가항목의 평가점수를 합계한 점수를 기입한다. 비고 6 평가결과 총평점 80 이상인 경우 합격으로 처리한다.
위와 같이 공장심사 결과를 보고합니다. 2024년 01월 25일
	도로교통안전기술협회					인증심사원 성명 :				김재수				(인/서명)
	한국경관포장공업협동조합					인증심사원 성명 :				김기용				(인/서명)
1/13

2. 공장의 일반현황 o 종업원(C) 현황
총인원(합계)		사무직			기술직			생산직
7		2			1			4
o 공통 생산현황
총 자본금		400 백만 원		판매실적(A)(연)			1 177 백만 원
경상 이익(B)(연)		31 백만 원		1인당 매출액(A/C)			168 백만 원
1인당 부가가치액(B/C)		4.4 백만 원		연구개발 투자율 (연구개발비/A)			1.0 %
한국산업표준(KS) 보유수		35 종		기타 인증 수			의무 ( 0 )개
							임의 ( 3 )개
기타 생산품		미끄럼방지포장재		제품에 대한 원자재의 원가 비율			55 %
원자재 공급업체의 독과점 상태		상 ( ), 중 ( ○ ), 하 ( ) (해당란에 ○표 하시오)
회사 연혁		2021.01. 도로교통안전 설립 2021.10. 전문건설업 도장공사업 등록 2022.04. ISO 9001인증(미끄럼방지포장재, 도막형바닥재) 2022.06. 미끄럼방지포장재 단체표준 인증 2023.11, 환경표지(EL241) 인증
특기 사항		o 공장심사 참관자 -대표이사 : 홍길동 -품질관리부장 : -생산부장 : -관리부장 : o 컨설팅 : ABC컨설팅 000
o 품목별 생산현황
표준 번호	SPS-F KSPICKTS-001 -7188/7189			SPS-F KTS-1102-1890			SPS
생산 능력(연)	80		t	100		t			(단위)
생산 실적(연)	8.3		t	16.5		t			(단위)
판매 실적(연)	390		백만 원	780		백만 원			백만 원
수출 실적(연)	-		백만 원	-		백만 원			백만 원
SPS제품 생산계획(연)	50		t	80		t			(단위)
소요 원자재	MMA수지, 착색안료, 탄산칼슘, 규사			MMA수지, 착색안료, 탄산칼슘, 골재
한국으로의 수출 실적 (해외기업에 한함)	-		t	-		t			t
	-		US$	-		US$			US$
2/13

3. 심사 사항별 평가결과 Ⅰ. 표준화일반(20점) ※ ISO 9001 인증기업은 심사사항 1~5 모두 만점으로 평가
심사사항	평 가 항 목		배점	평점	평점에 대한 평가자의 의견		부적합 여부 (N)
1.경영책임자 품질 인식	경영책임자가 표준화 및 품질경영에 대한 중요성 을 인식하고 회사 전체 차원의 활동을 위하여 조 직의 책임과 권한을 명확히 하고 있는가?		2.0
2. 사내표준 구축 및 이행	[□ 핵심품질] SPS 및 KS 최신본을 토대로 사내 표준 및 관리규정을 제ㆍ개정 관리하고, 관련 업무 를 사내표준에 따라 추진하고 있는가?		2.0
3. 품질경영 계획 수립 및 이행	품질경영에 대한 계획을 수립·실행하고, 매년 자체 점검을 실시하여 그 결과를 표준화 및 품질경영 관리에 반영하고 있는가? • 자체점검 주기(내부심사 등, 년 1회 이상) • 품질경영 계획은 품질방침 및 측정 가능한 품질 목표 등 포함		2.0
4. 품질관리 또는 품질 경영 부서	품질경영 부서(또는 품질관리담당자)의 업무 내용 과 책임·권한을 구체적으로 규정하고 있으며, 그 부서(또는 품질관리담당자)가 전문성을 가지고 독 립적으로 운영되고 있는가?		2.0
5. 지속적 개선활동 운영	제안 활동 또는 소집단 활동(학습조직, TFT, 분임 조 등) 등을 통해 지속적인 품질 개선활동을 실시 하고 있는가?		2.0
6. 소비자 불만처리	소비자불만 처리 및 피해보상 등을 사내표준에 규정하고 불만 제품 로트를 추적, 원인을 파악하고 개선 및 재발방지 조치를 하고 있는가? • KS Q ISO 10002(품질경영–고객만족–조직의 불만 처리에 대한 지침) 등을 토대로 사내표준에 규정		2.0
7. 제품구매 정보 제공의 관리	소비자에게 제공하는 제품 구매정보(규격, 사용법, 시공방법, 설명서 등) 및 인증심사기준의 제품인증 표시방법을 사내표준에 규정하고, 적정하게 제공· 표시하고 있는가? • KS A ISO/IEC Guide 14(소비자를 위한 상품 및 서비스의 구매 정보에 대한 지침) 및 KS A ISO/ IEC Guide 37(소비자 제품의 사용설명서에 대한 지침) 등을 토대로 사내표준에 규정		2.0
8. 작업환경 및 안전관리	제품 요구사항에 대한 적합성을 달성하기 위해 필 요한 작업환경 및 종업원 안전, 보건, 복지를 고려 한 청정 작업환경에 대하여 규정하고 지속적으로 관리하고 있는가? • 안전ㆍ보건 : 전기·기계 안전요건, 종업원의 안전 장비 보급, 안전관리 교육 등을 사내표준에 규정 • 작업장 환경관리(대상, 범위, 기준, 주기, 평가방법) 등을 사내표준에 규정		2.0
9. 교육훈련	사내표준에 따라 임직원의 사내·외 연간 교육훈련 계획을 수립하여 적정하게 실시하고 있으며, 생산 ㆍ품질경영 부서의 팀장급 이상 경영간부가 산업 표준화 및 품질경영교육을 최근 3년 이내에 이수 (30 % 이상)하였는가? • KS Q ISO 10015(교육훈련 지침)를 토대로 규정 • 계획 : 연간 계층별ㆍ분야별(자재ㆍ공정ㆍ제품품질 ㆍ설비관리ㆍ제품생산기술 등) 실시 : 최근 3년간 실적 확인		2.0
10. 품질관리 담당자	자격을 갖춘 품질관리담당자가 3개월 이상 품질 관리 업무를 수행하고 있고, 직무에 필요한 지식의 보유 및 업무수행능력을 갖추고 있는가? • 전임자의 근무경력을 포함하되, 업무 공백이 1개월 을 초과하지 않은 경우만 인정		2.0
소계			20
		3/13

Ⅱ. 자재의 관리(15점)
심사사항	평 가 항 목	배점	평점	평점에 대한 평가자의 의견	부적합 여부 (N)
1 자재표준 규정	[□ 핵심품질] 개별 인증심사기준에서 규정한 원ㆍ 부자재와 기타 자재에 대한 품질항목과 품질기준 을 제품 특성에 맞게 KS를 활용하여 단체표준 인증제품 생산에 적합하도록 사내표준에 규정하고 있는가?	3.0
2 인수검사 실시	사내표준에서 규정한 자재에 대한 인수검사 규정 내용이 제품의 품질을 보증할 수 있도록 합리적 으로 되어 있는가? • 자재의 품질보증을 위해 자재별로 로트의 크기, 시료채취방법, 샘플링 검사방식 및 조건, 시료 및 자재의 합격 및 불합격 판정기준, 불합격 로트의 처리방법, 품질항목별 시험방법 등을 사내표준 에 규정 • 공인시험ㆍ검사기관에 시험의뢰를 할 경우, 시험 의뢰 주기, 시험 의뢰 내용(시험항목) 등을 규정 • 자재 공급업체의 시험성적서 활용 시 입고되는 자재와 시험성적서에 기재된 자재와의 로트일치성 확인	3.0
	검사능력을 보유한 검사자가 인수검사를 실시하여 그 결과에 따라 합격, 불합격 로트를 구분하여 적 합한 장소에 보관 관리하고 있는가? • 검사능력 : 검사표준 준수여부(시료채취, 시험절차, 판정), 시험·검사 설비조작, 시험숙련도, 관련 계산 식 활용, 응급처치 능력 등	3.0
3 인수검사 결과의 활용	자재 인수검사 규정에 따라 실시한 결과(공인시험· 검사기관 시험성적서, 공급업체의 시험성적서 포 함)를 기록·보관하고 있는가?	3.0
	인수검사 결과를 분석, 활용하고 있는가? • 일정주기를 정하여 합격률, 사용 중 자재 부적합 (품)률, 제품품질과 직접 관련 품질 특성치 등을 분석하고 그 결과를 토대로 자재 공급업체의 변경 또는 제조공정, 제품설계, 작업방법 변경 등에 대 한 후속조치의 실행 등	3.0
소계		15
4/13

Ⅲ. 공정관리(15점)
심사사항	평 가 항 목	배점	평점	평점에 대한 평가자의 의견	부적합 여부 (N)
1 공정관리 규정 및 실시	공정별 관리항목과 항목별 관리사항들을 사내표준 에 규정·이행하고, 그 결과를 기록하여 보관하고 있는가? • 관리방법, 관리주기, 관리기준, 관리결과의 해석, 관리데이터의 활용방법 등 각 공정별 관리규정 (제조공정 포함)을 개별 인증심사기준에 규정한 사항을 포함하여 사내표준에 규정 • 외주공정이 있는 경우 외주공정 선정기준, 관리 방법을 규정한 사내표준 보유 및 준수 여부	3.0
2 중간검사 규정 및 실시	공정별 중간검사에 대한 검사항목과 항목별 검사 방법을 사내표준에 규정ㆍ이행하고, 그 결과를 기 록·보관하고 있는가?	3.0
	주요 공정관리/검사(자체 공정 및 외주공정 포함) 항목에 대하여 공정능력지수를 파악하고 공정 및 제품 품질관리에 활용하고 있는가? • 주요 공정관리/검사 항목에 대한 공정능력지수를 파악할 수 없는 공정은 만점으로 평가	3.0
3 작업표준 적합성과 활용	[□ 핵심품질] 공정별 작업표준을 사내표준에 규정 하고 있고 현장작업자가 작업표준을 이해하며 표준 대로 작업을 실시하고 있는가? • 작업표준에는 작업내용, 작업방법, 이상 발생 시 조치사항, 작업 교대 시 인수인계 사항 등을 규정 하고 실제작업 내용과 일치 여부 • 외국인 노동자가 작업을 할 경우 작업표준을 이해 할 수 있도록 사진, 그림 등 활용	3.0
	부적합품은 적정한 식별 관리를 하고 있으며, 공정 부적합에 대한 원인분석과 재발방지 조치를 구체 적으로 취하고 있는가? • 유형별 부적합 견본 보유 및 관리가 필요한 제품 의 경우 이를 확인	3.0
소계		15
5/13

Ⅳ. 제품의 품질관리(30점)
심사사항	평 가 항 목	배점	평점	평점에 대한 평가자의 의견	부적합 여부 (N)
1. 제품품질 기준의 규정	제품의 설계 및 개발절차를 사내표준에 규정하여 제품관리를 하고 있는가? • 제품의 설계 및 개발절차에 관한 사항은 해당 프로 세스가 있는 경우에만 해당(없는 경우는 만점 처리)	3.0
	해당 제품의 품질항목과 기준을 SPS에 적합한 수 준으로 사내표준에 규정하고 있는가?	4.0
	제품의 품질미달 항목이 사용자에게 미치는 영향을 파악하고 있는가?	3.0
2. 제품검사 방법	로트 품질을 보증할 수 있도록 제품검사 내용을 사내표준에 규정하고 있는가? • 로트 품질보증 규정 : 로트의 구성 및 크기, 시료 채취방법, 샘플링 검사방식 및 조건, 시료 및 로트 의 합격 및 불합격 판정기준, 불합격 로트의 처리 방법 등 • 공인시험ㆍ검사기관 성적서를 활용하거나 계약에 의해 외부설비를 사용하는 경우는 시험검사 주기 를 설정하여 실시하여야 한다. (주기가 심사기준에 명시된 경우는 심사기준의 주기를 따른다)	4.0
3. 제품검사 실시	제품시험은 제품품질 항목별로 SPS표준과 사내 표준에 규정한 기준과 절차ㆍ방법에 따라 실시하 고 있고, 검사 후 합격ㆍ불합격 로트를 구분하여 적절한 장소에 보관 관리하고 있는가? • 공인시험·검사기관 의뢰 항목의 성적서는 검사방법 에서 정한 주기(횟수)에 일치되는 수만큼 보유하여 야 한다.	4.0
	[□ 핵심품질] 제품검사 담당자가 자체에서 실시하 는 제품시험을 수행할 수 있는 능력을 보유하고 있는가? • 검사능력 : 검사표준 준수 여부(시료채취, 시험절차, 판정), 시험ㆍ검사 설비조작, 시험 숙련도, 관련 계 산식 활용, 응급처치 능력 등	4.0
	[□ 핵심품질] 중요 품질항목에 대한 현장 입회시 험을 실시하여 그 결과가 SPS표준에 적합하고, 과거 자체적으로 시행한 품질검사 결과의 평균값 과 비교하여 사내표준에서 정한 허용 값 한계 내 에 있는가? • 품질검사 결과 과거 적용기간 : 인증심사 3개월, 정기심사 12개월, 공장이전 심사 3개월 • 중요 품질항목에 대한 현장 입회시험 항목의 결정 은 개별 인증심사기준의 “제품시험 결과에 따른 결함 구분” 중에서 중결함 이상의 검사항목 중 1개로 한다. • 현장 입회시험이 어려운 중요 품질항목은 시료채취 후 제품심사를 실시할 수 있다.	4.0
4. 제품검사 결과 분석 및 활용	제품검사 결과 데이터를 분석하여 제품품질 및 품 질시스템 개선에 반영, 활용하고 있는가? • 데이터 분석(일정주기를 정하여 평균 값, 표준편차, 불량률 등의 분석 여부)	4.0
소계		30
6/13

Ⅴ. 제조 설비의 관리(10점)
심사사항	평 가 항 목	배점	평점	평점에 대한 평가자의 의견	부적합 여부 (N)
1. 주요 제조 설비의 보유	개별 인증심사기준에 규정되어 있는 제조설비와 기타 제조설비를 보유하고 있으며, 제조 공정별로 설비배치 상태가 합리적인가? • 제조설비 : 제품생산이 가능한 성능과 제원 및 용량을 구비 • 공정관리에서 외주가공이 허용된 제조설비는 보유하지 않아도 된다.	2.0
2. 제조설비 의 관리	설비의 관리에 대한 기준을 사내표준에 규정하고 설비별 운전표준에 따라 설비를 적정하게 운전하 고 있는가?	2.0
	설비의 보전을 위해 설비점검표준에 따라 주기적 으로 점검, 기록, 관리하고 있는가?	2.0
	설비의 이력ㆍ제원, 수리 및 부품 교환 내역 등을 기록한 설비 관리대장(또는 이력카드)을 관리하고 있는가? • 정밀도 유지가 필요한 측정설비는 적정하게 교정 하여야 한다.	2.0
3. 설비의 윤활관리	설비의 예방보전을 위해 설비윤활관리에 대하여 규정하고, 설비관리 능력 및 전문지식을 보유한 담 당자를 지정하여 윤활관리를 실시하고 있으며, 주 기적으로 점검, 기록, 관리하고 있는가? • 설비의 원활한 운전을 위하여 각 설비별, 부위별로 적정 윤활유의 선택기준, 윤활유의 양, 윤활주기, 폐윤활유 처리방법 등을 사내표준에 규정하여 실시(설비관리 규정에 포함 관리 가능) • 설비윤활관리가 필요하지 않은 경우는 만점으로 평가	2.0
소계		10
7/13

Ⅵ. 시험ㆍ검사 설비의 관리(10점)
심사사항	평 가 항 목	배점	평점	평점에 대한 평가자의 의견	부적합 여부 (N)
1. 시험‧검사 설비의 보유	[□ 핵심품질] SPS에서 정하고 있는 제품품질항목 에 대한 시험·검사가 가능한 설비를 인증심사기준 에 따라 사내표준에 구체적으로 규정하고 보유하고 있는가? • 외부 기관(업체 포함)과의 사용 계약 또는 공인 시험ㆍ검사기관 시험성적서를 활용하는 설비에 대하여, 시험검사 의뢰 내용, 시험검사 주기 등 외부 설비 이용에 대하여 구체적으로 규정하여 실시 • 시험검사 주기를 인증심사기준에 명시한 경우에 는 그 주기를 따름.	4.0
2. 시험‧검사 설비의 관리	시험ㆍ검사 설비의 성능 유지를 위한 설비관리에 대하여 사내표준에 규정하고 있는가? • 성능 유지를 위하여 각 설비의 점검항목ㆍ점검주 기ㆍ점검방법 등을 구체적으로 규정	2.0
	시험ㆍ검사 설비의 설치장소 및 환경이 적정하고, 성능 유지를 위해 각 설비의 관리항목(점검항목, 점검주기, 점검방법 등)을 주기적으로 점검하고, 그 결과를 기록·보관하여 설비관리에 활용하고 있 는가? • 환경(온도, 습도, 조명, 전기, 수도시설 등), 시험 을 할 수 있는 적절한 공간의 확보 여부	2.0
3. 시험‧검사 설비의 교정 관리	시험ㆍ검사 설비의 측정표준 소급성(정밀ㆍ정확도 유지) 체계를 구체적으로 규정(대상 설비, 주기 등)하고 교정주기에 따라 외부 공인기관의 교정 후 교정 성적서를 관리하고 있으며 교정결과를 측정에 반영 활용하고 있는가? • 정밀ㆍ정확도 유지를 위해 교정 주기를 정하고 교정성적서 또는 표준물질 인증서를 체계적으로 관리 • 교정 또는 표준물질인증서의 성적내용(불확도 또 는 보정값)을 측정에 반영하여 활용하고 있는지 확인 • 화학 분석 장비의 경우, 인증표준물질과 인증서 를 보유하여야 함.	2.0
소계		10
8/13

4. 시료채취 내역 및 제품 품질시험 의뢰현황 가. 시료채취 내역
표준번호	표준명	종류․등급	재고량		시료크기		시료 수 (로트번호)	시험방법 및 시험항목
SPS-F KSPICKTS-001-7188 /7189	도막형 바닥재	열경화성수지형 (MMA 수지)	15통		n = 1 (각 1 개, HK-1) -상도(MMA 적갈색) 2 kg -중도(MMA 흰색) 2 kg -하도(프라이머) 2 kg -경화제 : 200 g -보강재 : 200 g 시험편 -부착강도용 모르 타르: 6 EA -내마모성: 3 EA -촉진내후성: 3 EA -미끄럼저항: 3 EA -수밀성능: 3 EA		각 1 개 (230125 -1)	※ SPS-F KSPICKTS-001 -7188/7189:2022와 VACs 시험방법 및 시험 항목에 따름. (단, 재료시험 제외) ※ VACs 함량(질량분율)은 2.0 % 이하로 환경표지인 증 페인트(EL241) 기준과 시험방법에 따른다. ※ 표시사항 : 단체표준과 인증심사기준에 따름. ※ 비고 1) 상도 배합비(질량비) =주제(100) : 경화제(2) 2) 중도 배합비(질량비) =주제(100) : 경화제(2) 3) 하도 배합비(질량비) =주제(90) : 보강재(10) : 경화제(3) ※ 시료채취자 :
나. 샘플링(시료 채취) 방식 : KS Q 1003(랜덤 샘플링 방법)에 따름. 다. 공시체 제작방법(해당하는 경우) - 공시체 제작방법 : - 공시체 규격 : - 제작자 : 라. 시험의뢰처 : 한국화학융합시험연구원 한국건설생활환경시험연구원
위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음. 2024년 1월 25일
인증심사원							입회자
도로교통안전기술협회				:		(인/서명)	대 표 자		:	(인/서명)
한국경관포장공업협동조합				:		(인/서명)	품질관리담당자		:	(인/서명)
9/13

제 품 시 험 의 뢰 서 (정기심사)					처 리 기 간
					30일(표준에 시험기간이 따로 정하여진 경우에는 그 기간까지로 한다)
수 신 : 한국화학융합시험연구원장 한국건설생활환경시험연구원장 제 목 : 단체표준(SPS) 인증표시 제품시험 의뢰 단체표준 인증시스템 절차서에 의하여 인증표시 제품 시험을 다음과 같이 의뢰하오니 관련 단체표준 및 인증심사기준에 따라 시험하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -
①표준번호	② 표준명	③종류ㆍ등급 또는 호칭		④ 시료의 크기 (시료 수, 시료번호)		⑤ 시험방법 및 시험항목
SPS-F KSPICKTS-001-7188 /7189	도막형 바닥재	열경화성 수지형 (MMA수지)		n = 1 (각 1 개, HK-1) -상도(MMA-적갈색) 2 kg -중도(MMA-흰색) 2 kg -하도(프라이머) 2 kg -경화제 : 200 g -보강재 : 200 g 시험편 -부착강도용 모르타르 : 6 EA -내마모성 : 3 EA -촉진내후성 : 3 EA -미끄럼저항 : 3 EA -수밀성능 : 3 EA		※ SPS-F KSPICKTS-001- 7188/7189:2022와 VACs 시험방법 및 시험항목에 따름. (단, 재료시험 제외) ※ VACs 함량(질량분율)은 2.0 % 이하로 환경표지인증 페인트(EL241)기준과 시험 방법에 따른다. ※ 표시사항 : 단체표준과 인증 심사기준에 따름. ※ 비고 1) 상도 배합비(질량비) =주제(100) : 경화제(2) 2) 중도 배합비(질량비) =주제(100) : 경화제(2) 3) 하도 배합비(질량비) =주제(90) : 보강재(10) : 경화제(3)
비고 1 시험기관은 시료 접수 시 시료에 표시된 봉인지의 날인과 시험의뢰서의 의뢰인 날인이 일치 하는지를 확인 하십시오. 비고 2 제품시험성적서는 도로교통안전기술협회로 직접 송부 바랍니다. 2024년 1월 25일
의뢰인 소 속 : 도로교통안전기술협회[(주) 00000 ] 주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙로171 마곡나루역프라이빗타워2차 409호 전화번호 : 02-2663-1961~2 직 위 : 인증심사원 성 명 : (인/서명)
첨부물 : 시험분석 시료
						A4(210×297mm)

현장 입회시험 결과 현황
(정기심사)
품 목 :		도막형 바닥재
종류(등급․호칭) :		열경화성수지형(MMA수지)
기 간 :		2023.01.02. ~2023.12.31.
검 사 항 목 :		표준 양생 후 부착강도 (MPa)
구분	빈도수		평균값		SPS기준값		사내허용값		현장 시험값		판 정
1월	-		-		1.2 이상		1.2 이상		2.4 2.1 2.2 ------ 평균 2.23		1. SPS기준값 비교 ☑ 적 합 □ 부적합 2. 사내허용값 비교 ☑ 적 합 □ 부적합
2월	-		-
3월	-		-
4월	1		2.5
5월	1		2.2
6월	1		1.9
7월	1		2.4
8월	1		2,0
9월	1		2.2
10월	1		1.9
11월	1		2,1
12월	-		-
평균			2.16
비고 1 공장이전심사는 최근 3개월 데이터로 한다. 비고 2 정기심사는 최근 12개월 데이터로 한다.
상기와 같이 이상 없음을 확인 함.
2024년 1월 25일
인 증 심 사 원								입 회 자
도로교통안전기술협회				:		(인/서명)		대 표 자		:		(인/서명)
한국경관포장공업협동조합				:		(인/서명)		품질관리담당자		:		(인/서명)
11/13

제조(가공)설비 보유현황
[SPS-F KSPICKTS-001-7188/7189]
No.	주요 설비명	보유 설비명		보유 대수	용량/공칭능력			제작사	설치년월		교정일자		비고
											교정기관
1	재료계량설비	전기식지시 저울		1	30 kg (1 g)			한국AND	2018.09		2023.09.14 한국캘랩(주)
2	배합설비 (300 kg 이상)	배합용기		1	500 kg (ϕ960×850) mm			우창과학상사	2018.09		-
3	혼합설비 (300 kg 이상)	혼합기 (Dissolver)		1	5.5 kW(7.5 HP) 380 V, 60 Hz			유니텍(주)	2018.09		-
4	포장설비	전기식지시 저울		1	150 kg (10 g)			한성계기(주)	2018.09		2023.09.14 한국캘랩(주)
*	기타설비	지게차		1	2 t			두산중공업	2018.09		-
위와 같이 제조(가공)설비의 보유현황이 틀림없음을 확인합니다.
2024년 1월 25일
인증심사원							입회자
도로교통안전기술협회			: 김재수			(인/서명)	대 표 자			:		(인/서명)
한국경관포장공업협동조합			: 김기용			(인/서명)	품질관리담당자			:		(인/서명)
12/13

시험(검사)설비 보유현황
[SPS-F KSPICKTS-001-7188/7189]
No.	주요설비명	보유설비명		보유대수	용량/공칭능력		제작사		구입 년월		교정일자		비고
											교정기관
1	부착강도 시험기	부착강도 시험기		1	10 kN (1 N)		우창과학상사		2018.09		2023.09.10 한국캘랩(주)
2	항온항습기	시험성적서대체(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-132075:2023.10.31.)
3	테이버마모 시험기	테이버마모 시험기		1	1 000 g (30~70) r/min		우창과학상사		2018.09		2023.09.11 한국캘랩(주)
		전기식지시 저울		1	220 g (0.001 g)		한성계기		2018.09		2023.09.04 한국캘랩(주)
4	원자흡광 광도계	시험성적서대체(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-132075:2023.10.31.)
5	VOCs/VACs 함량측정설비	시험성적서대체(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-132075:2023.10.31.) VACs는 한국화학융합시험연구원 사용계약으로 활용
6	촉진내후성 시험기	시험성적서대체(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-132075:2023.10.31.)
7	색채계	시험성적서대체(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-132075:2023.10.31.)
8	미끄럼저항 시험기	미끄럼저항 시험기		1	5BPN~150BPN (5 BPN)		우창과학상사		2018.09		-
		복사온도계		1	-30 ℃~380 ℃ (0.1 ℃)		INFRARED		2018.09		2023.09.04 한국캘랩(주)
9	수밀성능 시험설비	시험성적서대체(한국화학융합시험연구원 TAK-2023-132075:2023.10.31.) 수밀성능시험기는 한국화학융합시험연구원 사용계약으로 활용
*	기타설비	회전형점도계		1	20~200만 mPa․s (1 mPa․s)		대한과학		2018.09		2023.09.11 한국산업기술원
위와 같이 시험(검사)설비의 보유현황이 틀림없음을 확인합니다.
2024년 1월 25일
인증심사원								입회자
도로교통안전기술협회			:			(인/서명)		대 표 자		:		(인/서명)
한국경관포장공업협동조합			:			(인/서명)		품질관리담당자		:		(인/서명)
13/13